# Описание объекта закупки

# на поставку химических реагентов (противогололедный материал) для нужд судов Пензенской области и Управления Судебного департамента в Пензенской области.

# Предмет контракта – поставка химических реагентов (противогололедный материал) для нужд судов Пензенской области и Управления Судебного департамента в Пензенской области

- Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

| № | Наименование товара | Технические характеристики (потребительские свойства, качественные характеристики) | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Твердый многокомпонентный противогололедный материал | Противогололедный материал соответствует требованиям Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» или нормативных актов Евразийского экономического сообщества в области санитарно-эпидемиологического надзора (контроля). Наличие действующего паспорта безопасности, внесенного в Регистр паспортов безопасности с указанием не ниже IV класса опасности (по степени воздействия на организм человека согласно ГОСТ 12.1.007-76. «Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 10.03.1976 № 579), соответствующего «Согласованной на глобальном уровне системе классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС)». Наличие документов на русском языке. Противогололедный материал в виде гранул. Гранулы многокомпонентные в состав которых входят не менее 3 компонентов(*) в том числе: хлорид кальция в диапазоне значений (15-50%)***, хлорид натрия в диапазоне значений (30-78%)***, формианты. Фракции гранул в диапазоне значений (от 1мм до 10мм)***. Плавящая способность ПГМ (грамм/ грамм: количество льда в граммах, которое может быть расплавлено одним граммом ПГМ) не менее 10(*). Температура начала кристаллизации 20-ти процентного раствора, не выше, (-25оС)(*). Влажность, не более 5%(*). Слеживаемость не допускается. Противогололедный материал упакован в полиэтиленовые пакеты исключающие порчу или уничтожение ПГМ во время транспортировки и хранения. Вес в упаковке (от 20кг до 25кг)(*) | 114 упак. |